ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ХРУПКИХ АНИЗОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ НИХ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ

# А.В. Радченко, П.А. Радченко

ФГБОУ ВПО Томский государственный архитектурно-строительный университет 
634003, Томск, Россия

Численное моделирование поведения изотропных и анизотропных материалов при динамических нагрузках проводится в рамках феноменологического подхода механики сплошной среды [1, 2], методом конечных элементов [3, 4].

Учет анизотропных свойств материала существенно усложняет задачу исследования поведения таких материалов, как на стадии математического моделирования, так и при анализе полученных результатов. Потому необходимо определить диапазон скоростей взаимодействия, в котором анизотропия свойств для рассматриваемого материала является существенным фактором. В табл. 1 приведены расчетные значения запреградных скоростей компактного стального ударника массой =20г после пробития транстропных преград из органопластика с различной степенью анизотропии : от 0.1 до 10, =1 соответствует случаю изотропной пластины,  - модули Юнга в направлении  и . Толщина преград составляла =24мм, начальная скорость ударника =2000м/с и =1000м/с. Величина  – относительное отклонение запреградной скорости ударника по сравнению с изотропным случаем. Анализ результатов позволяет сделать вывод, что влияние анизотропии уменьшается с увеличением скорости взаимодействия.

Таблица 1. Запреградные скорости ударника при взаимодействии с транстропными преградами с различной степенью анизотропии

|  | 0.1 | 0.3 | 1 | 6.4 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| =2000м/с |
| , м/с | 1054 | 1051 | 1082 | 1060 | 1035 |
| , % | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.0 | 4.0 |
| =1000м/с |
| , м/с | 533 | 557 | 578 | 468 | 371 |
| , % | 8.0 | 4.0 | 0 | 19.0 | 36.0 |

Зависимость скоростей распространения волн напряжений от направления в анизотропном материале определяет качественные и количественные отличия в динамике напряженно-деформированного состояния от изотропного материала. На рис. 1 представлено распределение изолиний напряжения  в изотропной и анизотропной преградах. За счет того, что в транстропной преграде скорость распространения волн в направлении  больше, чем в направлении  (=2.6), в ней наблюдается сужение области сжатия.

( А.В. Радченко, П.А. Радченко, 2013

Характерной особенностью поведения анизотропного материала является влияние на прочность гидростатического давления. Если для изотропных материалов постулируется отсутствие влияние на прочность гидростатического давления - всестороннее сжатие не может приводить к разрушению, то для анизотропного материала этот постулат не выполняется. Уже на стадии сжатия в анизотропном материале возникают области сдвиговых напряжений, в которых происходит разрушение материала.

а)						б)

Рис. 1. Распределение изолиний  в изотропной (а) и транстропной (б) преградах. =5мкс, =1000м/с, =19мм, =10г. 10 –10, 9 –120, 8 –230, 7 –340МПа.

На рис. 2 представлены зоны разрушения в ортотропном шаре, нагружаемом импульсом всестороннего сжатия амплитудой 3Гпа в течении 3мкс. Еще на стадии сжатия в шаре образуются области растягивающих напряжений, приводящих к разрушению материала.

а) 1.2мкс			б) 2.8мкс

Рис. 2. Области разрушения.  - сжатие,  - растяжение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Радченко А.В. Модель поведения хрупких анизотропных материалов при динамических нагрузках и ее приложения // Вестник Томского государственного архитектурно-строительного университета. 2003. №. 2. С. 179-193.

- Radchenko A., Radchenko P. Modelling of fracture of anisotropic composite materials under dynamic loads // Composites and their properties, Croatia: InTech, 2012. P. 107-129.

- Johnson G.R. High velocity impact calculations in three dimension // J. Appl. Mech. 1977. Vol. 44, No. 1. P. 95-100.

- Johnson G.R. Three-dimensional analysis of sliding surface during high velocity impact // J. Appl. Mech. 1977. Vol. 44, No. 6. P. 771-773.