ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНОВ ПРИ УМЕРЕНННЫХ НАГРУЗКАХ

# Г.Л. Горынин*, А.Ф. Власко*, Ю.В. Немировский**

*Сургутский государственный университет
628406, Сургут, Россия

**Институт теоретической и прикладной механики

СО РАН им. С.А. Христиановича
630090, Новосибирск, Россия

Бетон является композитным материалом, связующее которого обычно является цементным камнем, содержащим те или иные добавки и пластификаторы, а включения образованы камнями гравия или щебня. При изготовлении бетона цементное связующее приобретает жесткость и прочность в течение 5-6 месяцев [1]. На основе бетона изготавливаются несущие конструкции многоэтажных зданий, причем технология строительства верхних этажей основана на  использовании нижних этажей в качестве опоры, т.е. предполагается, что нижние этажи набрали достаточную прочность и жесткость. Таким образом, график возведения здания полностью зависит от умения прогнозировать прочностные и жесткостные характеристики бетона во времени, и задача такого прогнозирования является актуальной.

Считаем, что бетон является трех периодичной упругой средой (рис.1), упругие характеристики компонент которой зависят от времени

(1)

где - компоненты упругого тензора, внутри каждой упругой среды они могут непрерывно меняться, а на границах сред претерпевать скачки. Считаем, что если  к телу, вырезанному из бетона, приложить некоторую нагрузку, то напряжения и перемещения, возникающие в теле, удовлетворяют пространственной задаче теории упругости. Тогда для их нахождения  их применим метод ячейковых функций, изложенный в работах [2,3]. В соответствии с этим методом периодической неоднородной среде ставится в соответствие однородная макросреда, упругие характеристики которой, являются усредненными характеристиками периодической среды, а на ячейках периодичности (рис.1b) вводятся ячейковые переменные  и ячейковые  перемещения и напряжения , тогда для напряжений и перемещений периодической  среды в первом асимптотическом приближении справедливы равенства:

(2)

,             (3)

где - перемещения макросреды. Ячейковые перемещения и напряжения определяются решением девяти краевых задач, для :

(4)

закон упругости на ячейке –

(5)

условия непрерывности ячейковых функций внутри ячейки на границе различных сред –

(6)

условие периодичности ячейковых функций –

;  (7)

условие нормировки решения –

(8)

где  - усреднение этой величины по ячейке:

(9)

Из решений краевых задач (4)-(8) вычисляются упругие макрохарактеристики материала по формуле:

(10)

Пример.  В качестве примера рассмотрим бетон, образованный гравием E=49 ГПа и цементным связующим, для которого известен закон изменения модуля упругости  со временем (E=23 ГПа через 4 недели со времени образования бетонной смеси), для обоих материалов брался неизменный коэффициент Пуассона  . Относительная объемная составляющая гравия менялась в пределах 0.024 – 0.738. Тогда на основе решения краевых задач (4)-(8)  были найдены ячейковые функции, а с помощью равенства (10) были посчитаны макрохарактеристики бетона в зависимости от времени. На их основе были вычислены модуль Юнга бетона и его коэффициент Пуассона. Результаты представлены на  рис. 2.

Поведение модуля Юнга бетона со временем (рис.2b) качественно совпадает с известными экспериментальными кривыми (см., например, [1]). Увеличение доли включения приводит к поднятию соответствующей кривой модуля Юнга.

Поведение коэффициента Пуассона со временем имеет два принципиально разных режима. При относительной объемной составляющей включений меньше 0.3 коэффициент Пуассона бетона сначала резко возрастает на 10%, а затем со временем монотонно убывает до значения . При относительной объемной составляющей включений больше 0.3 процесс меняется на противоположный, сначала коэффициент Пуассона бетона сначала резко убывает до 20%, а затем со временем монотонно возрастает до значения . Указанное свойство коэффициента Пуассона является важным при рассмотрении процессов усадки бетона и появления первичных трещин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Прочность и жесткость железобетонных конструкций, под. ред. проф. Гвоздева А.А., Москва: Изд-во лит. по строительству, 1968.

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Метод асимптотического расщепления для упругой 3-периодической среды // Современные проблемы прикладной математики и механики: теория, эксперимент и практика [Электронный ресурс] / Международная конференция, посвященная 90-летию со дня рождения академика Н.Н. Яненко, Новосибирск, Россия, 30 мая – 4 июня 2011 г., Новосибирск, ИВТ СО РАН, 2011, № гос. регистрации – 0321101160.

- Горынин Г.Л., Немировский Ю.В. Математическое моделирование упругих макрохарактеристик для 1-периодических сред // Известия АлтГУ. – 2012. –№ 1. – С. 36–41.

# Text boxes

Рис.1. a) Бетон – 3-х периодическая среда;  b) ячейка периодичности бетона: цементное связующее и включение.

a)

b)

b)

a)

Рис. 2. Зависимость коэффициента Пуассона (a) и модуля Юнга (b) бетона от времени при различных величинах относительных объемных составляющих включений.