ВЫПУЧИВАНИЕ СЖАТЫХ КРУГОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК В УСЛОВИЯХ ПОЛЗУЧЕСТИ: ЭКСПЕРИМЕНТ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

# А.Ю. Ларичкин, Н.Г. Торшенов, И.В. Любашевская, Е.В. Чунихина, С.Н. Коробейников

Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, Новосибирский государственный университет, 630090, Новосибирск, Россия

Известно, что нагруженные металлические изделия при повышенных температурах испытывают свойство ползучести. Это свойство проявляется в том, что при постоянных напряжениях материал изделий испытывает медленные квазистические деформации во времени (от нескольких минут до нескольких лет). Для тонкостенных конструкций в условиях сжатия при некоторых пороговых значениях времени эти деформации быстро нарастают и процесс деформирования этих конструкций теряет устойчивость, сопровождающуюся быстрым изменением формы и потерей несущей способности. Для избежания подобного рода катастрофических явлений, необходимо уметь определять как критические времена, так и формы выпучивания сжатых тонкостенных конструкций в условиях ползучести.

Круговые цилиндрические оболочки принадлежат к типичным силовым нагруженным элементам конструкций, в частности, эксплуатируемым в ядерных реакторах в условиях повышенной температуры. Известно, что величины критических нагрузок выпучивания сжатых по оси круговых цилиндрических оболочек чувствительны к несовершенствам формы, неизбежным при их изготовлении [1,2]. При выпучивании таких оболочек в пределах упругости, малые начальные неправильности геометрии могут в несколько раз снизить значения критических нагрузок, а сжатые оболочки, деформирующиеся в условиях ползучести, могут иметь большой разброс критических времен при различных амплитудах и формах начальных неправильностей. Разработанные пакеты прикладных программ позволяют проводить математическое моделирование процессов деформирования твердых тел в условиях, близких к реальности. Тем не менее задачи выпучивания сжатых по оси круговых цилиндрических оболочек остаются «крепким орешком» для пользователей современных коммерческих пакетов прикладных программ.

Целью настоящей работы является проведение математического моделирования процессов деформирования и выпучивания сжатых по оси круговых цилиндрических оболочек из циркония в условиях ползучести с использованием пакета прикладных программ MSC.Marc 2012 [3]. Результаты математического моделирования сопоставляются с данными экспериментов, проведенных авторами настоящей работы.

Геометрические параметры и схема нагружения цилиндрических оболочек приведена на рис. 1 (см. рис. 1,а). На этом же рисунке приведены геометрические параметры двух различных типов оболочек, с которыми проводились эксперименты. Рассматривались оболочки одной и той же толщины мм, одного и того же радиуса срединной поверхности мм, но различной длины : «короткие» оболочки с рабочей длиной 48 мм (рис. 1,б) и «длинные» оболочки с рабочей длиной 69 мм (рис. 1,в).

( А.Ю. Ларичкин, Н.Г. Торшенов, И.В. Любашевская, Е.В. Чунихина С.Н. Коробейников, 2013

Рис. 1. Круговые цилиндрические оболочки, сжатые по оси: (а) геометрические параметры и схема нагружения; (б) «короткие» оболочки; (в) «длинные» оболочки.

Так как деформации оболочки малы, но повороты и перемещения могут быть большими, то используем общую лагранжеву формулировку уравнений, справедливую для такого рода деформаций неупругой среды [4]. Для общей лагранжевой формулировки уравнений определяющие соотношения упруго-ползучей среды имеют следующий вид [4,5]:

(1)

где операция «:» обозначает двойное внутреннее произведение тензоров [4], точка над величиной обозначает ее скорость изменения во времени,  – второй тензор напряжений Пиолы – Кирхгофа,  – тензор деформаций Грина – Лагранжа,  - тензор упругости (четвертого порядка), который для малых деформаций упругой среды имеет следующий вид [4]:

(2)

где , ,  – базовые изомеры изотропного тензора четвертого порядка [4]. Здесь  и  – константы Ламэ, которые выражаются через модуль Юнга  и коэффициент Пуассона  следующим образом

(3)

В (1)  обозначает скорость изменения ползучей составляющей тензора деформаций Грина – Лагранжа, которую мы определяем следующим образом [4]:

(4)

где  обозначает единичный тензор второго порядка, «» обозначает след тензора второго порядка. Параметр определяем в соответствии с законом Нортона (установившейся ползучести)

(5)

где и  – параметры, определяемые из эксперимента,  – эффективное напряжение, которое определяется следующим образом:

(6)

Рассматривались оболочки из циркониевого сплава, которые деформировались при температуре 730 °C [6]. Для этой температуры упругие деформации оболочек характеризуются следующими константами материала: модуль Юнга кг/мм2, коэффициент Пуассона . Константы ползучести материала в (5) имеют разные значения для материалов «коротких» и «длинных» оболочек:

для «коротких» оболочек (кг/мм2)-n, ,

для «длинных» оболочек (кг/мм2)-n, .

Как для «коротких», так и для «длинных» оболочек эксперименты по ползучести проводились для трех разных значений сжимающей силы:  кг (приложенная к торцу оболочки сила не изменялась во времени). Испытанные оболочки выпучивались с образованием как трех, так и четырех волн по окружности. Результаты проведенных экспериментов по деформированию и выпучиванию «длинных» оболочек в условиях ползучести при значениях сжимающей силы  кг представлены на рис. 2,3. Видно, что «длинная» оболочка при приложении силы  кг выпучивается по четырем волнам (рис. 2,а), а при приложении силы  кг – по трем волнам (рис. 2,б). На рис. 3 приведены графики зависимости относительного перемещения торца оболочки, к которому приложена осевая сила, от времени. Из этих графиков следует что критическое значение времени выпучивания оболочки под действием осевой силы  кг приблизительно равно 0,41 часа, а под действием силы  кг – 2,72 часа.

Компьютерное моделирование деформирования оболочек проводилось с использованием пакета MSC.Marc 2012 [3]. Конечно-элементная модель строилась с изопараметрическими восьми узловыми элементами оболочки с биквадратичной интерполяцией вектора перемещений (элемент тип 22 пакета MSC.Marc 2012 [7]). Результаты компьютерного моделирования деформирования и выпучивания «длинных» оболочек в условиях ползучести представлены на рис. 2,3. Отметим, что без задания каких-либо возмущений оболочки в расчете выпучиваются осесимметрично с образованием двух складок около торцов. Для моделирования неосесимметричного выпучивания, к оболочке прикладывались постоянные сжимающие силы малой величины, действующие на срединной поверхности оболочки, приложение которых согласовывалось с формами выпучивания, полученными в эксперименте. На рис. 2,в,г приведены деформированные конфигурации «длинных» оболочек при приложении силы  кг и  кг соответственно. На рис. 3 приведены полученные в расчете графики относительного перемещения торца оболочки от времени. В масштабах рисунка графики зависимостей для осесимметричного и неосесимметричного деформирований сливаются для «длинной» оболочки со значением приложенной силы  кг. Для «длинной» оболочки с приложенной силой  кг точки бифуркации, соответствующие ответвлению неосесимметричного решения (кривая 3) от осесимметричного (кривая 2), приведены на графиках.

Из рис. 2 следует, что формы выпучивания, полученные в численном решении, хорошо согласуются с такими формами, полученными в эксперименте. Однако кривые ползучести, полученные в численном решении, хорошо согласуются только при нагружении оболочки силой  кг, при нагружении же оболочки силой  кг графики кривых ползучести (а, следовательно и критическое время) различаются (см. рис. 3).

Рис. 2. Деформированные конфигурации сжатых по оси «длинных» круговых цилиндрических оболочек из циркония, полученные при выпучивании в условиях ползучести при температуре 730 ºC в эксперименте (а), (б)) и при компьютерном моделировании ((в), (г)), при следующих значениях сжимаемых сил:  кг ((а), (в)) и  ((б), (г)) кг.

Рис. 3. Зависимости относительного перемещения торцов «длинных» оболочек от времени; прозрачные маркеры соответствуют экспериментам, а сплошные линии – компьютерному моделированию: маркеры Δ и линия 1 соответствуют нагрузке оболочки сжимающей силой  кг, а маркеры □ и линия 2 – силой  кг; маркеры ● обозначают точки бифуркации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (коды проектов 11-08-00845, 12-08-00707) и программы Президиума РАН № 25.8.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Григолюк Э.И., Кабанов В.В. Устойчивость оболочек. М.: Наука, 1978.

- Yamaki N. Elastic Stability of Circular Cylindrical Shells. Amsterdam: North-Holland, 1984.

- MARC Users Guide. Vol. A: Theory and Users Information. – Santa Ana (CA): MSC.Software Corporation, 2012.

- Коробейников С.Н. Нелинейное деформирование твердых тел. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000.

- Коробейников С.Н., Олейников А.И., Горев Б.В., Бормотин К.С. Математическое моделирование процессов ползучести металлических изделий из материалов, имеющих разные свойства при растяжении и сжатии // Вычислительные методы и программирование. 2008. Т. 9, № 1. С. 346-365.

- Любашевская И.В., Торшенов Н.Г., Соснин О.В., Локтионов В.Д. Деформационно-прочностные свойства циркониевого сплава при температурах 600-800 ºС // Сб. научн. тр. «Динамика сплошной среды», Вып. 116, Новосибирск: изд-во СО РАН, 2000. С. 198-201.

- MARC Users Guide. Vol. В: Element Library. – Santa Ana (CA): MSC.Software Corporation, 2012.